万科施工标准作法系列05

模板工程

A1：墙柱板及梁侧模板为18mm厚胶合板，建议采用黑模；梁底模板厚度≥40mm实木板。

A2：楼板采用50X100mm的标准木枋（过刨）或方钢。

A3 ：墙柱竖愣采用槽钢、方钢或50X100mm的标准木枋（过刨） 。

A4 :正负零以上楼板支撑体系采用钢管架，不得使用门式架作为支撑体系，推荐采用碗扣架或可调钢管架作为模板支撑体系。

A5 ：模板集中加工必须采用精密锯木机。

A6：锯木机旁边放置木屑收集箱和灭火器，每天工完场清。

A7 ：墙柱模板在集中加工场统一弹线钻洞，每块模板标注正反面。

A8 ：方木使用前应过刨，保证截面尺寸一致。

A9：模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm。

A10:楼板支撑立管纵横向间距≤1.2m。

A11:楼板第一排立管距墙柱≤400mm，木枋距阴角≤150 。

A12：楼板模板木枋间距≤300mm，立管顶托旋出长度≤300mm，不允许采用底托。

A13:楼板扫地杆距楼面≤200mm，中间水平拉杆步距≤ 1.8m。

A14：梁支撑立管纵横向间距≤1.2m。

A15：梁底木枋间距≤300mm 。

A16：梁侧上下口采用收口木方，并用步步紧或卡箍加固，间距≤ 500mm。

A17：梁底扫地杆距楼面≤200mm，中间水平拉杆步距1.8m。

A18：梁表面采用内撑条，间距≤ 800mm；内撑条须绑扎固定到位。

A19：外梁及楼梯间休息平台梁（外侧）增加对拉螺杆，间距≤600mm，螺杆对应梁部位放置内撑条 。

A20：卫生间沉箱采用固定钢模，楼板面混凝土放坡2% ，且不小于4cm。

A21：阳台降板10cm，长度≥3米阳台面混凝土放坡1%且不小于4cm；长度＜3米阳台面混凝土放坡2%且不小于4cm；降板部位侧模采用固定钢模。（缺图）

A22：当梁≥550时，与墙柱交接处须另设对拉螺杆，梁中设置3道，间距500mm。

A23：梁墙交接处，梁侧模板伸入墙内或梁模伸入墙内不小于500mm。

A24：预制混凝土块用于控制楼板厚度，预制块兼做马镫用途。（缺图）

A25：制作比梁宽小2mm的木板，工人进行梁模安装及监理验收时均采用此木板控制梁侧模垂直度及梁截面宽度。

A26：墙柱侧模采用50×100标准木枋或槽钢或方钢，间距≤200。

A27：层高2.8-3m的墙柱必须设6排螺杆，螺杆间距≤ 500，第一排螺杆离地小于200，最上面一排螺杆小于300。

A28：外独立柱双向拉顶结合，楼面上预埋钢筋拉结点。

A29：外墙柱采用拉顶结合，楼面上预埋钢筋拉结点，斜拉间距≤2m ，距墙柱边≤50cm。

A30：内剪力墙采用钢管对称斜撑，斜撑间距≤2m，距墙柱边≤50cm，楼板上预留钢筋支撑点。

A31：墙柱侧模拼接，小块模板必须放置在中部拼接，不允许在顶部或底部拼接。

A32：墙柱阴角采用方木收口，竖楞伸至方木底。

A33：安装外墙模板时，上层模板应深入下层墙体，下层墙体相应位置预留钢筋限位，以防跑模或错台。

A34：剪力墙采用可卡式内撑条，间距≤ 600mm。内撑条须绑扎固定到位。

A35：墙柱模板下口提前一天用砂浆封堵，保证强度。

A36：墙柱模板缝隙采用双面胶封堵防止漏浆。

A37:楼梯模板采用全封闭方式

A38：模板安装完成后，对楼板平整度、墙柱模板平整度及垂直度进行复核，将实测数据标注在模板或钢管上。

A39：混凝土、砌筑、抹灰等实测数间在实体上原位标注，总包、监理、项目部分别采用白、蓝、红色标注。

A40：构造柱上口预留牛腿斜口，采用对拉螺栓固定，一次浇筑完成。

A41：现浇独立柱采用步步紧加固。

A42：砼腰梁及反坎采用卡箍加固，间距≤500mm；腰梁侧模上下口采用50×100mm方木。

A43：构造柱侧边及腰梁下口采用双面胶封堵缝隙，防止漏浆。