万科施工标准作法系列05

钢筋工程

-

2012-3-5 21:52:35 上传

下载附件 (21.52 KB)

条形捆扎交货形式

2012-3-5 21:52:35 上传

下载附件 (19.42 KB)

圆盘交货形式

2012-3-5 21:52:35 上传

下载附件 (73.82 KB)

施工机具

2012-3-5 21:52:35 上传

下载附件 (16.37 KB)

A1：场地布置合理，原材料与半成品分开堆放

2012-3-5 21:52:36 上传

下载附件 (17.49 KB)

A2：材料标识牌，600*450mm

2012-3-5 21:52:36 上传

下载附件 (28.23 KB)

2012-3-5 21:52:36 上传

下载附件 (10.86 KB)

A3：长条钢筋采用塔吊直接吊运，严禁单股钢丝绳吊运（打‘×’表示错误做法）

2012-3-5 21:52:36 上传

下载附件 (46.46 KB)

2012-3-5 21:52:36 上传

下载附件 (57.52 KB)

A4：箍筋采用料斗吊运，严禁装载超过料具上口（打‘×’表示错误做法）

2012-3-5 21:52:36 上传

下载附件 (27.17 KB)

2012-3-5 21:52:37 上传

下载附件 (27.25 KB)

A5：墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎，水平（箍筋）钢筋间距满足设计要求，水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位，严禁跳绑

2012-3-5 21:52:37 上传

下载附件 (34.78 KB)

A6：钢筋在浇筑混凝土前，用PVC管保护主筋不受污染

2012-3-5 21:52:37 上传

下载附件 (23.75 KB)

A7：距离浇筑板面500mm处加箍筋，固定柱主筋偏位

2012-3-5 21:52:37 上传

下载附件 (34.18 KB)

A8：墙、柱钢筋直径≥20mm，采用机械接头

2012-3-5 21:52:37 上传

下载附件 (27.56 KB)

A9：墙、柱钢筋直径＜20mm，采用电渣压力焊

2012-3-5 21:58:42 上传

下载附件 (89.34 KB)

A10：柱核心区箍筋：加工焊接成如图所示钢筋笼，梁钢筋绑扎完成时一同下沉到预定位置

2012-3-5 21:58:42 上传

下载附件 (35.96 KB)

A11：梁钢筋绑扎主筋间距分布均匀，箍筋绑扎到位（箍筋与每根主筋相交位置必须有效绑扎牢固）

2012-3-5 21:58:42 上传

下载附件 (27.19 KB)

A12：梁主筋直径≥20mm，采用机械接头；梁主筋＜20mm采用焊接或绑扎搭接

2012-3-5 21:58:43 上传

下载附件 (32.47 KB)

A13：主次梁交接处，主梁方向箍筋在交接位置按设计图纸间距绑扎

2012-3-5 21:58:43 上传

下载附件 (28.2 KB)

A14：梁、柱箍筋按抗震要求，弯成135度角

2012-3-5 21:58:43 上传

下载附件 (16.8 KB)

A14：梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋隔开，分隔筋直径≥主筋直径或25mm；分隔筋距支座边500mm设置一道，中间每隔3m设置一道

2012-3-5 21:58:43 上传

下载附件 (14 KB)

A15：板面筋在边支座锚固时，直接延伸到梁最外面一根钢筋的内侧

2012-3-5 21:58:43 上传

下载附件 (25.38 KB)

A16：板配筋采用双层双向+分离式配筋，取消分离式配筋形式（面筋推荐不小于Ф8，具体以设计为准）

2012-3-5 21:58:43 上传

下载附件 (22.13 KB)

A17: 面筋锚固端与梁箍筋（主筋）、墙主筋（水平筋）绑扎牢固，面筋绑扎要满绑

2012-3-5 21:58:43 上传

下载附件 (25.61 KB)

A18:板底筋绑扎前，画线控制间距，建议采用弹线控制

2012-3-5 21:58:44 上传

下载附件 (28.67 KB)

A19:板面筋采用满绑（纵横钢筋交接位置都必须进行绑扎），不得出现‘隔一绑一’的跳绑形式

2012-3-5 21:58:44 上传

下载附件 (17.58 KB)

A20: 楼板上预留洞口≥500mm，封口处采用U型钢筋

2012-3-5 21:58:44 上传

下载附件 (9.36 KB)

A21: 板内阳角增加7根直径同板面筋的放射钢筋，长度不小于1700mm

2012-3-5 21:58:44 上传

下载附件 (22.03 KB)

A22：柱、墙钢筋垫块：墙、柱采用成品塑胶内撑条，纵横间距≤600mm；柱主筋垫块采用成品塑胶垫块，沿柱角部≤600mm设置一个，墙体纵横间距≤600mm

2012-3-5 21:58:44 上传

下载附件 (8.99 KB)

A23:板（梁）底筋垫块：采用预制成品垫块，板间距1000*1000mm；梁底部每500mm布置2个放置在角筋位置

2012-3-5 22:02:20 上传

下载附件 (10 KB)

A24：板面筋垫块：采用H型预制成品垫块。间距600*600mm

2012-3-5 22:02:20 上传

下载附件 (18.24 KB)

A25：钢筋搭接焊：表面平整、光滑，无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、咬边、夹渣等质量缺陷，雨天严禁作业

2012-3-5 22:02:20 上传

下载附件 (16.23 KB)

A26：电渣压力焊：焊包凸出面不少于4mm，不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷，雨天严禁作业

2012-3-5 22:02:20 上传

下载附件 (27.89 KB)

A27：墙上埋管采用钢筋焊接固定

2012-3-5 22:02:20 上传

下载附件 (17.53 KB)

A28：断开的箍筋与止水钢板焊接

2012-3-5 22:02:20 上传

下载附件 (18.77 KB)

A29：钢筋混凝土墙体上预留洞采用钢模预埋定位

2012-3-5 22:02:20 上传

下载附件 (60.09 KB)

A30：钢筋混凝土中采用预PVC止水

2012-3-5 22:02:21 上传

下载附件 (66.28 KB)

A31：厨卫间反砍采用配筋混凝土，Φ6@400的U型箍筋，与钢筋同时绑扎安装

2012-3-5 22:02:21 上传

下载附件 (106.34 KB)

A32：预埋线盒采用钢筋加固，交叉位置与墙体钢筋焊接牢固

2012-3-5 22:02:21 上传

下载附件 (105.98 KB)

A33：落水管、地漏等穿楼板的管道采用成品PVC止水节，利用模板上双控线精确定位

2012-3-5 22:02:21 上传

下载附件 (25.83 KB)

A34：钢筋加工成型挂标识（使用部位、规格、数量等）

2012-3-5 22:02:21 上传

下载附件 (17.85 KB)

A35：现场设置工序验收牌

2012-3-5 22:02:22 上传

下载附件 (23.32 KB)

A36：梁绑扎完成后，采用吸尘器将梁底清理干净后沉梁

2012-3-5 22:02:22 上传

下载附件 (33.09 KB)

A37：板筋绑扎完成后效果（板面垃圾清理干净）