## Slide 1: 胶凝材料的选择与应用

## Slide 2: 胶凝材料的选择与应用
  2.1 石灰的选用
  2.2 石膏的选用
  2.3 水玻璃的选用
  2.4 水泥的选用

## Slide 3: 胶凝材料的选择与应用
学习目标
通过本部分的学习使学生具备几种常用胶凝材料的使用与检测能力。具体内容包括：了解胶凝材料的定义和分类；石灰、石膏及水玻璃的原料与生产、熟化、凝结与硬化、技术要求、性质及应用等；掌握硅酸盐水泥和掺混合材料硅酸水泥的性质、技术性质及选用原则。掌握硅酸盐水泥和掺混合材料硅酸水泥的矿物组成、水化产物、检测方法、水泥石的腐蚀与防止等。熟悉硅酸盐水泥的硬化机理，其他水泥品种及其性质和使用特点。

## Slide 4
胶凝材料：在土木工程材料中，凡是经过一系列的物理、化学作用，能将散粒状或块状材料粘结成整体的材料，统称为胶凝材料。
胶凝材料
有机胶凝材料
如沥青、树脂等
无机胶凝材料
气硬性胶凝材料
水硬性胶凝材料
如石膏、石灰、
菱苦土、水玻璃
各种水泥

## Slide 5
气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，且只能在空气中保材或发展其强度。
水硬性不仅在空气中，而且能更好的在水中硬化，并保持、发展其强度。
水泥
石灰

## Slide 6: 胶凝材料的选择与应用
【引例】某砌筑工程采用了石灰砂浆内墙抹面，干燥硬化后，墙面出现了部分网格状开裂及部分放射状裂纹，见下图，请分析原因。

## Slide 7
2.1.1石灰的生产和品种
1、石灰的生产
石灰是由富含碳酸钙的岩石(如石灰石、白云石、白垩等)为主，亦可应用含有氧化钙和部分氧化镁的岩石，经过煅烧，逸出二氧化碳气体后得到的块状材料。
化工副产品主要有电石渣(消化电石而得)等:
块状
生石灰
熟石灰
2.1 石灰的选用

## Slide 8
煅烧石灰石
(内含CaCO3)
温度在900℃左右时
温度过高时
温度过低时
正火石灰
欠火石灰
过火石灰

## Slide 9: 2、石灰的品种
（1）根据石灰中氧化镁含量将生石灰分为钙质生石灰(MgO≤5％)和镁质生石灰(MgO>5％)。
（2）将消石灰粉分为钙质消石灰粉(MgO<4％)、镁质消石灰粉(4％<MgO<24％)和白云石消石灰粉(24％≤MgO<30％)。
（3）目前应用最广泛的是将生石灰粉碎、筛选制成灰钙粉用于腻子等材料中。此外还有主要成分为 氢氧化钙的熟石灰(消石灰)和含有过量水的熟石灰即石灰膏。

## Slide 10
2.1.2 石灰的熟化和硬化
1、石灰的熟化
烧制成的生石灰，在使用时必须加水使其“消化”成为“消石灰”，这一过程亦称“熟化”，故消石灰亦称“熟石灰” 。
目的：使生石灰具有粘性和塑性。
特点：①放热
②膨胀（1～2.5倍）
理论加水<实际加水量(24.3%<70%)

## Slide 11
熟化方法
根据熟化时加水量的不同，石灰的方式分为两种。
（1）熟化为熟石灰粉：
将生石灰块分层淋适量的水，使石灰充分熟化，又不会过湿成团，此时得到的产品就是熟石灰粉。

## Slide 12
（2）熟化为石灰膏：
将生石灰放入化灰池中，加大量的水，熟化成石灰膏。
为了消除过火石灰的危害，生石灰熟化形成的石灰浆应在储灰坑中放置两周以上，这一过程称为石灰的“陈伏”。石灰浆表面应保有一层水分，与空气隔绝，以免碳化。

## Slide 13
严格控制加水量和加水速度
不同品质的石灰熟化速度不同：
活泼性大的石灰：加水要快，水量充足，并加速搅拌散热，否则已消化的石灰颗粒包围于未消化颗粒周围，使内部石灰不易消化，称为“过烧”现象；
活泼性小的石灰：加水要慢，水量少，如加水过快，则发热量少，水温过低，增加了未消化颗粒，称为“过冷”现象。

## Slide 14
2、石灰的硬化
石灰浆体在空气中逐渐硬化，是由下面两个同时进行的过程来完成的：
石灰浆的干燥硬化（结晶作用）
滞流在孔隙自由水蒸发或被周围砌体吸收，使石灰粒子密实，蒸发后使Ca(OH)2溶液饱和，析出结晶，数量少，强度不高（缓慢)。
石灰浆的碳化（碳化作用）
氢氧化钙与空气中的二氧化碳化合生成碳酸钙晶体。只有在有水的条件下才能进行。

## Slide 15
结晶和碳化两个过程同时进行，但极为缓慢。碳化过程长时间只限于表面，结晶过程主要在内部发生。
由于空气中CO2含量稀薄，使碳化反应进展缓慢，同时表面的石灰浆一旦硬化就形成外壳，阻止了CO2的渗入，同时又使内部的水分无法析出，影响硬化过程的进行。
原因

## Slide 16
2.1.3 石灰的现行标准与技术要求
建筑石灰按现行标准《建筑生石灰》(JC／T 479一92)规定，根据氧化镁含量按上表分为钙质生石灰和镁质生石灰两类，然后再按有效氧化钙和氧化镁含量、产浆量、未消解残渣和CO2含量等4个项目的指标分为优等品、一等品和合格品3个等级，如下表。
项 目 | 钙质生石灰 |  |  | 镁质生石灰 |  | 
 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品
1.(CaO+Mg0)含量(％) 不小于 | 90 | 85 | 80 | 85 | 80 | 75
2.未消化残渣含量(5mm圆孔筛筛余量)(％) 不大于 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15
3.C02(％) 不大于 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10
4.产浆量(L／kg) 不小于 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.0

## Slide 17
生石灰粉技术标准
建筑石灰按现行标准《建筑生石灰粉》(JC／T 480—92)的规定根据氧化镁含量分为钙质石灰和镁质石灰两类后，再按(CaO+MgO)含量、CO2含量和细度等项目的指标，分为优等品、一等品和合格品3个等级，如下表。
项 目 |  | 钙质生石灰 |  |  | 镁质生石灰 |  | 
 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品
1.(CaO+Mg0)含量(％) 不小于 |  | 85 | 80 | 75 | 80 | 75 | 70
2.C02(％) 不大于 |  | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12
细度 | 0.9mm筛筛余(％) 不大于 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1.5
 | 0.125mm筛筛余(％) 不大于 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0

## Slide 18
消石灰粉技术标准
消石灰粉按氧化镁含量<4％时称为钙质消石灰粉，4％≤氧化镁含量<24％时称为镁质消石灰粉，24％≤氧化镁含量<30％时称为白云石消石灰粉。按等级分为优等品、一等品和合格品等3个等级，如下表。
项 目 |  | 钙质生石灰 |  |  | 镁质生石灰 |  |  | 白云石消石灰 |  | 
 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品
1．(CaO+Mgo)含量(％) 不小于 |  | 70 | 65 | 60 | 65 | 60 | 55 | 65 | 60 | 55
2．游离水(％) |  | 0.4—2.0 |  |  | 0.4—2.0 |  |  | 0.4—2.0 |  | 
3．体积安定性 |  | 合格 | 合格 | -- | 合格 | 合格 | -- | 合格 | 合格 | --
4.细度 | 0.9mm筛筛余(％不大于 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
 | 0.125mm筛余(％)不大于 | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 15

## Slide 19
2.1.4 石灰的技术性质
1、保水性、可塑性好
生石灰熟化为石灰浆时，能自动形成颗粒极细的呈胶体分散状态的氢氧化钙，表面吸附一层厚的水膜。因此用石灰调成的石灰砂浆其突出的优点是具有良好可塑性。在水泥砂浆中掺入石灰浆，可使可塑性显著提高。
2、凝结硬化慢、强度低
从石灰浆体的硬化过程可以看出，由于空气中二氧化碳稀薄，碳化甚为缓慢。而且表面碳化后，形成紧密外壳，不利于碳化作用的深入，也不利于内部水分的蒸发，因此，石灰是硬化缓慢的材料，硬化后的强度也不高。如1：3石灰砂浆28天抗压强度仅为0.2-0.5MPa。所以，石灰不宜用于重要建筑物的基础。

## Slide 20
3、耐水性差
氢氧化钙易溶于水，如果长期受潮或被水浸泡，会使已硬化的石灰溃散。若石灰浆体在完全硬化之前就处于潮湿的环境中，石灰中的水分不能蒸发出去，其硬化就会被阻止，所以石灰不易在潮湿的环境中应用。
4、硬化时体积收缩大
石灰在硬化过程中，蒸发大量的游离水而引起显著的收缩，所以除调成石灰乳作薄层涂刷外，不宜单独使用。常在其中掺入砂、纸筋等以减少收缩和节约石灰。

## Slide 21
5、吸湿性大
生石灰是一种传统的干燥剂。
6、化学稳定性差
石灰是一种碱性材料，遇酸性物质时易发生化学反应生成新物质。

## Slide 22
2.1.5 石灰的应用
1、制作石灰乳涂料
将石灰加水调制成石灰乳，可用作内、外墙及顶棚涂料，一般用于内墙涂料。
2、拌制建筑砂浆
石灰砂浆是将石灰膏、砂加水拌制而成，按其用途，分为砌筑砂浆和抹面砂浆。

## Slide 23
3、拌制三合土和灰土
在道路工程中，随着半刚性基层在高等级路面中的应用，石灰稳定土、石灰粉煤灰稳定土及其稳定碎石广泛用于路面基层。
石灰稳定用于土路面基层

## Slide 24
4、生产硅酸盐制品
石灰与天然砂或硅铝质工业废料混合均匀，加水搅拌，经压振或压制，形成硅酸盐制品。为使其获早期强度，往往采用高温高压养护或蒸压，使石灰与硅铝质材料反应速度显著加快，使制品产生较高的早期强度。如灰砂砖、硅酸盐砖、硅酸盐混凝土制品等。
蒸压灰砂砖
蒸压加气砼砌块

## Slide 25
5、地基加固
在软土地基中打入生石灰桩，可以利用生石灰吸水产生膨胀对桩周土壤起挤密作用，利用生石灰和粘土矿物间产生的胶凝反应使周围的土固结，从而达到地基承载力的目的。

## Slide 26
2.1.6石灰的储运
磨细的生石灰粉应贮存于干燥仓库内，采取严格防水措施。
块状生石灰放置太久，会吸收空气中的水分而自动熟化成消石灰粉，再与空气中二氧化碳作用而还原为碳酸钙，失去胶结能力。所以贮存生石灰，不但要防止受潮，而且不宜贮存过久。最好运到后即熟化成石灰浆，将贮存期变为陈伏期。
由于生石灰受潮熟化时放出大量的热，而且体积膨胀，所以，储存和运输生石灰时，还要注意安全。

## Slide 27: 检查与回顾
一、填空题
1.无机胶凝材料按其硬化条件分为_________和___________。
4.生产石灰的原料主要是以含____________为主的天然岩石。
6.石灰浆体的硬化过程主要包括____________和____________两部分。
7.生石灰熟化成熟石灰的过程中体积将_________；而硬化过程中体积将____________。
8.石灰膏陈伏的主要目的是____________。

## Slide 28: 二、判断题
1.气硬性胶凝材料只能在空气中凝结硬化，而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。( )
2. 石灰在水化过程中要吸收大量的热量，其体积也有较大收缩。( )
3.石灰硬化较慢，而建筑石膏则硬化较快。( )
4.石灰硬化时的碳化反应是：Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O。( )
5.生石灰加水水化后立即用于配制砌筑砂浆用于砌墙。( )
16.在空气中贮存过久的生石灰，可照常使用。( )

## Slide 29: 三、单项选择题
1.熟石灰粉的主要成分是( )。
A．CaO B．Ca(OH) 2 C．CaC03 D．CaS04
2.石灰膏应在储灰坑中存放( )d以上才可使用。
A．3 B．7 C．14 D．28
3.石灰熟化过程中的陈伏是为了( )。
A．有利于硬化 B．蒸发多余水分 C．消除过火石灰的危害

## Slide 30: 四、多项选择题
1.下列材料中属于气硬性胶凝材料的是( )。
A．水泥 B．石灰 C．石膏 D．混凝土
2.石灰的硬化过程包含( )过程。
A．水化 B．干燥 C．结晶 D．碳化
3．下列材料中属于胶凝材料的是( )。
A．水泥 B．石灰 C．石膏 D．混凝土

## Slide 31
2、膨胀水泥和自应力水泥
膨胀水泥适用于补偿混凝土收缩的结构工程，作防渗层或防渗混凝土；填灌构件的接缝及管道接头；结构的加因与修补；固结机器底座及地脚螺丝等。自应力水泥适用于制造自应力钢筋混凝土压力管及其配件。

## Slide 32: 3、白色硅酸盐水泥
普通水泥的颜色主要因其化学成分中所含氧化铁所致。因此，白水泥与普通水泥制造上的主要区别，在于严格控制水泥原料的氧化铁含量，当氧化铁含量﹤0.5%时水泥接近白色。
白色和彩色硅酸盐水泥在装饰工程中常用来配制彩色水泥浆，配制装饰混凝土，配制各种彩色砂浆用于装饰抹灰，以及制造各种色彩的水刷石、人造大理石及水磨石等制品。

## Slide 33
4、道路硅酸盐水泥
由较高铁铝酸钙含量的道路硅酸盐水泥熟料，0％～10％活性混合材和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为道路硅酸盐水泥（简称道路水泥）。 对道路水泥（Portland cement for road）的性能要求是：耐磨性好、收缩小、抗冻性好、抗冲击性好，有高的抗折强度和良好的耐久性。

## Slide 34: 一、填空题
1.无机胶凝材料按其硬化条件分为____________和____________。
2.生产石膏的原料为天然石膏，或称____________，其化学式为____________。
3.建筑石膏从加水拌合一直到浆体刚开始失去可塑性，这段时间称为____________。从加水拌合直到浆体完全失去可塑性，这段时间称为____________。
4.生产石灰的原料主要是以含____________为主的天然岩石。
5.为加快水玻璃的凝结硬化，常加入________作为固化硬化剂 。
6.石灰浆体的硬化过程主要包括____________和____________两部分。
7.生石灰熟化成熟石灰的过程中体积将_________；而硬化过程中体积将____________。
8.石灰膏陈伏的主要目的是____________。
9. 石膏在凝结硬化过程中体积将略有____________。
10. 水玻璃Na2O.nSiO2中的n称为__________；该值越大，水玻璃粘度_________，硬化越_________。

## Slide 35: 二、判断题
1.气硬性胶凝材料只能在空气中凝结硬化，而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。( )
2.建筑石膏的分子式是CaSO4·2H2O。( )
3.因为普通建筑石膏的晶体较细，故其调成可塑性浆体时，需水量较大，硬化后强度较低。( )
4.石灰在水化过程中要吸收大量的热量，其体积也有较大收缩。( )
5.石灰硬化较慢，而建筑石膏则硬化较快。( )
6.石膏在硬化过程中体积略有膨胀。( )
7.水玻璃硬化后耐水性好，因此可以涂刷在石膏制品的表面以提高石膏的耐水性。( )
8.石灰硬化时的碳化反应是：Ca(OH) 2+CO2=CaCO3+H2O。( )
9.生石灰加水水化后立即用于配制砌筑砂浆用于砌墙。( )
10.在空气中贮存过久的生石灰，可照常使用。( )

## Slide 36: 三、单项选择题
1.熟石灰粉的主要成分是( )。
A．CaO B．Ca(OH) 2 C．CaC03 D．CaS04
2.石灰膏应在储灰坑中存放( )d以上才可使用。
A．3 B．7 C．14 D．28
3.石灰熟化过程中的陈伏是为了( )。
A．有利于硬化 B．蒸发多余水分 C．消除过火石灰的危害
4.水玻璃中常掺入( )作为促硬剂。
A．NaOH B．Na2S04 C．NaHS04 D．Na2SiF6
5.建筑石膏的分子式是( )。
A．CaSO2·2H20 B．CaSO4.1／2H20 C．CaSO4 D．Ca(OH) 2
6.普通建筑石膏的强度较低，这是因为其调制浆体时的需水量( )。
A．大 B．小 C．中等 D．可大可小

## Slide 37: 四、多项选择题
1.下列材料中属于气硬性胶凝材料的是( )。
A．水泥 B．石灰 C．石膏 D．混凝土
2.石灰的硬化过程包含( )过程。
A．水化 B．干燥 C．结晶 D．碳化
3.天然二水石膏在不同条件下可制得( )产品。
A．CaS04 B． 型CaS04·1／2H2O C．CaS04·2H20 D． 型CaS04·1／2H2 O
4.建筑石膏依据( )等性质分为三个质量等级。
A．凝结时间 B．细度 C．抗折强度 D．抗压强度
5．下列材料中属于胶凝材料的是( )。
A．水泥 B．石灰 C．石膏 D．混凝土

## Slide 38: 五、问答题
8．某住宅楼的内墙使用石灰砂浆抹面，交付使用后在墙面个别部位发现了鼓包等缺陷。试分析上述现象产生的原因，如何防治？
9．某住户喜爱石膏制品，用普通石膏浮雕板作室内装饰，使用一段时间后，客厅、卧室效果相当好，但厨房、厕所、浴室的石膏制品出现发霉变形。请分析原因，提出改善措施。
10．某工人用建筑石膏粉拌水为一桶石膏浆，用以在光滑的天花板上直接粘贴，石膏饰条前后半小时完工。几天后最后粘贴的两条石膏饰条突然坠落，请分析原因，提出改善措施。