## Slide 1
混凝土的选择与应用
3.5 普通混凝土组成设计

## Slide 2
3.5 普通混凝土组成设计
3.5.1 混凝土质量质量控制
3.5.2 混凝土强度评定的数理统计方法
3.5.3 混凝土配合比设计

## Slide 3
3.5.1 混凝土质量控制
1、混凝土质量波动的原因
（1）原材料的质量波动
（2）施工养护引起的混凝土质量波动
（3）实验条件变化引起的混凝土质量波动

## Slide 4
2、普通水泥混凝土的质量控制
为保证结构的可靠，必须在施工过程的各个工序对原材料、混凝土拌和物及硬化后的混凝土进行必要的质量检验和控制。
（1）混凝土质量的波动
波动的因素：
正常因素——是指施工中不可避免的正常变化因素，如砂、石质量的波动，称量时的微小误差，操作人员技术上的微小差异等。受正常因素的影响而引起的质量波动，是正常波动。

## Slide 5
异常因素——是指施工中出现的不正常情况，如搅拌时任意改变水胶比而随意加水，混凝土组成材料称量误差等。它们是可以避免克服的因素。受异常因素影响引起的质量波动，是异常波动。
混凝土质量控制的目的
在于发现和排除异常因素，使混凝土质量波动呈正常波动状态。

## Slide 6
（2）混凝土的质量控制
1）混凝土生产前的初步控制，主要包括人员配备、设备调试、组成材料的检验及配合比的确定与调整等项内容。在施工过程中，一般不得随意改变配合比，应根据混凝土质量的动态信息，及时进行调整。
2） 混凝土生产过程中的控制，包括控制称量、搅拌、运输、浇筑、振捣及养护等项内容。施工单位应根据设计要求，提出混凝土质量控制目标，建立混凝土质量保证体系，制定必要的混凝土生产质量管理制度，并应根据生产过程的质量动态分析，及时采取措施和对策。

## Slide 7
3） 混凝土生产后的合格性控制，是指混凝土质量的验收，即对混凝土强度或其他技术指标进行检验评定。包括批量划分，确定批取样数，确定检测方法和验收界限等项内容。
通过以上对混凝土进行质量控制的各项措施，使混凝土质量符合设计规定的要求。

## Slide 8
3.5.2 混凝土强度评定的数理统计方法
混凝土强度概率的正态分布
特点：曲线以平均强度为对称轴,曲线与横轴之间的面积和为100%。

## Slide 9
1. 强度平均值
式中： n──试件组数；
f cu，i──第i组试验值。
注意：平均值只反应混凝土强度总体强度水平，不能说明强度波动的大小.

## Slide 10
2. 标准差
注意：标准差σ小，正态颁布曲线窄而高,说明强度分布集中，混凝土质量均匀性好；反之，混凝土的施工控制质量较差。

## Slide 11
3. 变异系数
Ｃv ↓，表示混凝土质量↑；Ｃv↑，则表示混凝土质量↓。

## Slide 12
4、强度保证率
强度保证率指混凝土强度总体值中大于设计强度等级（fcu,k）的概率P( f ≥ fcu,k)。
式中：No──统计周期内同批混凝土试件强度大于
或等于规定强度等级值的组数；
N──统计周期内同批混凝土试件总组数，
N≥25。

## Slide 13
5、混凝土强度的合格评定
（1）统计方法——适用于预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位。
1）标准差已知时的统计方法（连续的三组试件组成一个验收批）
a、其强度 应同时满足：
fcu≥fcu,k+0.7σ
fcu,min≥fcu,k－0.7σ
b、强度≤C20时，应同时满足：
fcu,min≥0.85fcu,k
c、强度＞C20时，应同时满足：
fcu,min≥0.90fcu,k

## Slide 14
式中：fcu ——同一验收批混凝土强度的平均值，Mpa
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值， Mpa
fcu,min——同一验收批混凝土强度的最小值，Mpa
σ ——验收批混凝土强度的标准差， Mpa
验收批混凝土强度的标准差，应根据前一个检验期内同一品种混凝土试件的强度，按下式计算：
式中：△fcu,i ——前一检验期第i批试件强度最大与最小值之差；
m ——前一检验期内验收的总批数(m ≮15)

## Slide 15
2）未知标准差方法（不少于10组的试件组成一个验收批
其强度应同时满足：
fcu－λ1Sfcu≥0.9fcu,k
fcu,min≥ λ2fcu,k
式中：Sfcu—同一验收批混凝土立方体抗压强度标准差
λ1 、λ2 —合格判定系数
混凝土强度的合格判定系数
试件组数 | 10～14 | 15～24 | ≥25
λ1 | 1.70 | 1.65 | 1.60
λ2 | 0.90 | 0.85 | 0.85

## Slide 16
验收批混凝土强度的标准差Sfcu ：
式中：fcu,i ——验收批第i组试件的强度值， Mpa ；
n——验收批混凝土试件的总组数。

## Slide 17
（2）非统计方法——适用于零星生产的预制构件厂或现场搅拌批量不大的混凝土。
对小批量零星混凝土的生产，不具备统计方法评定混凝土强度的条件，可采用非统计方法。
其强度应同时满足：
fcu≥1.15fcu,k
fcu,min≥ 0.95fcu,k

## Slide 18
（3）混凝土强度的合格性判定
混凝土强度应分批进行检验评定，当检验结果能满足以上评定公式的时，则该批混凝土判为合格，否则为不合格。
不合格批混凝土制成的结构或构件，应进行鉴定。
对不合格的结构或构件必须及时处理。

## Slide 19
3.5.3 混凝土配合比设计
混凝土中各组成材料用量之比即为混凝土的配合比。
混凝土配合比设计
选料
配料
根据工程设计和施工要求，选择适合的原材料
根据混凝土的技术要求，确定各组成材料的用量

## Slide 20
1、混凝土配合比表示方法
单位用量表示法
以每1 m3混凝土中各种材料的质量表示：
水泥：水：砂：石子=300 kg：180 kg：720 kg：1200 kg
相对用量表示法
以各种材料的质量比来表示（以水泥质量为1）
水泥：水：砂：石子＝1：0.6：2.4：4

## Slide 21
2、混凝土配合比设计的基本要求
施工和易性的要求
结构物强度要求
环境耐久性要求
经济性的要求

## Slide 22
3、混凝土配合比设计的准备资料
混凝土设计强度等级；
工程特征（工程结构断面尺寸、钢筋最小净距等）；
耐久性要求（如抗冻性、抗侵蚀、耐磨、碱—集料等）；
水泥强度等级和品种；
砂、石的种类，石子最大粒径、密度等；
施工方法等。

## Slide 23
4、混凝土配合比设计的三参数
胶凝材料
水
砂
石
水胶比
砂率
单位用水量
混凝土

## Slide 24
确定三个参数的基本原则
（1）在满足混凝土强度和耐久性的基础上，确定混凝土的水胶比；
（2）在满足混凝土施工要求的和易性基础上，根据粗骨料的种类和规格确定混凝土的单位用水量；
（3）砂在骨料中的数量应以填充石子空隙后略有富余的原则来确定砂率。

## Slide 25
5、混凝土配合比设计的步骤
初步配合比
基准配合比
设计配合比
施工配合比
调整坍落度
校核强度、耐久性
考虑现场砂、石含水量

## Slide 26
（1）配合比设计指标
1）混凝土拌合物和易性的选择
混凝土浇筑时的坍落度要求
结构种类 | 坍落度（mm）
基础或地面等的垫层、无配筋的大体积结构（挡土墙、基础等）或配筋稀的结构 | 10~30
板、梁和大型及中型截面的柱子等 | 30~50
配筋密列的结构（薄壁、斗仓、筒仓、细柱等） | 50~70
配筋特密的结构 | 70~90

## Slide 27
2）混凝土的配制强度fcu,0
式中：fcu,0——混凝土配制强度（MPa）
f cu, k——混凝土立方体抗压强度标准值（MPa）
σ ——混凝土强度标准差（MPa）。

## Slide 28
σ的确定：
A、施工单位有强度历史资料时，按课本公式计算。
1）当混凝土强度为C20或C25时，若计算值小于2.5MPa 时， σ取2.5MPa；
2）当强度等级大于C30时，若计算值小于3.0MPa，σ取3.0MPa。
B、施工单位无强度历史资料时，按下表取用。
标准差σ值
强度等级 (M pa) | 低于C20 | C20~C35 | 高于C35
标准差σ (M pa) | 4.0 | 5.0 | 6.0

## Slide 29
3)混凝土的耐久性
水胶比和水泥用量是影响混凝土耐久性的两个重要因素。
环境条件 |  | 结构物类别 | 最大水胶比 |  |  | 最小水泥用量（kg） |  | 
 |  |  | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土
干燥环境 |  | 正常的居住或办公用房屋内部件 | 不作规定 | 0.65 | 0.60 | 200 | 260 | 300
潮湿环境 | 无 冻 害 | 1)高湿度的室内部件2)室外部件 3)在非侵蚀性土(或)水中的部件 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 225 | 280 | 300
 | 有 冻 害 | 1)高湿度且经受冻害的室内部件 2)室外部件 3)在非侵蚀性土(或)水中且经受冻害部件 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 250 | 280 | 300
有冻害和除冰剂的潮湿环境 |  | 经受冻害和除冰剂作用的室内和室外部件 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 300 | 300 | 300

## Slide 30
2、混凝土初步配合比设计步骤
1）计算混凝土的配制强度fcu,0
式中：fcu,0——混凝土配制强度（MPa）
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值（MPa）
σ——混凝土强度标准差（MPa）

## Slide 31
2）计算水胶比（W/B），并校核
计算——根据混凝土强度公式：
得：
耐久性校核——水胶比还不得大于规定的最大水胶比值；结果——两者中取最小值。

## Slide 32
普通混凝土的最大水胶比和最小水泥用量
环境条件 |  | 结构物类别 | 最大水胶比 |  |  | 最小水泥用量（kg） |  | 
 |  |  | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土
干燥环境 |  | 正常的居住或办公用房屋内部件 | 不作规定 | 0.65 | 0.60 | 200 | 260 | 300
潮湿环境 | 无 冻 害 | 1)高湿度的室内部件2)室外部件 3)在非侵蚀性土(或)水中的部件 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 225 | 280 | 300
 | 有 冻 害 | 1)高湿度且经受冻害的室内部件 2)室外部件 3)在非侵蚀性土(或)水中且经受冻害部件 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 250 | 280 | 300
有冻害和除冰剂的潮湿环境 |  | 经受冻害和除冰剂作用的室内和室外部件 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 300 | 300 | 300

## Slide 33
3）选定单位用水量（m wo)
根据所用粗骨料的种类、最大粒径及施工所要求的坍落度值，按下表选取。
塑性和干硬性混凝土的用水量（kg/m3）（JGJ/T 55-2000）
项目 | 指标 | 卵石最大粒径（mm） |  |  | 碎石最大粒径（mm） |  | 
 |  | 10 | 20 | 40 | 16 | 20 | 40
坍 落 度 mm | 10－30 | 190 | 170 | 150 | 200 | 185 | 165
 | 35－50 | 200 | 180 | 160 | 210 | 195 | 175
 | 55－70 | 210 | 190 | 170 | 220 | 205 | 185
 | 75－90 | 215 | 195 | 175 | 230 | 215 | 195
维勃稠度 s | 16－20 | 175 | 160 | 145 | 180 | 170 | 155
 | 11－15 | 180 | 165 | 150 | 185 | 175 | 160
 | 5－10 | 185 | 170 | 155 | 190 | 180 | 165

## Slide 34
对流动性和大流动性混凝土的用水量的确定，按下列步骤进行：
1、以上表中坍落度为90mm的用水量为基础，按坍落度每增加20mm用水量增加5kg计算；
2、掺外加剂时的混凝土用水量m wα：
m wα ＝ m wo(1-β)
式中： m wo ——未掺外加剂时混凝土的用水量
β——外加剂的减水率，％

## Slide 35
4）计算单位水泥用量（m co）
计算——根据确定的水胶比（W/B）和选用的单位用水量（m wo），可计算出水泥用量（m co）。
校核——为保证混凝土的耐久性，由上式计算得出的水泥用量还应满足规定的最小水泥用量的要求；
取值——两者最大值。

## Slide 36
5）选定砂率（β s）
一般可根据粗集料品种、最大粒径和水胶比，按下表选用。
混凝土的砂率选用表（％） （JGJ/T55-2000）
水胶比（W/B） | 卵石最大粒径（mm） |  |  | 碎石最大粒径（mm） |  | 
 | 10 | 20 | 40 | 16 | 20 | 40
0.40 | 26－32 | 25－31 | 24－30 | 30－35 | 29－34 | 27－32
0.50 | 30－35 | 29－34 | 28－33 | 33－38 | 32－37 | 30－35
0.60 | 33－38 | 32－37 | 31－36 | 36－41 | 35－40 | 33－38
0.70 | 36－41 | 35－40 | 34－39 | 39－44 | 38－43 | 36－41

## Slide 37
6） 计算粗、细集料单位用量（m go、m so）
（1）密度法（质量法）
假设1m3混凝土拌和物质量为某一确定值m cp，
则可列方程：
式中：m co──每立方米混凝土的水泥用量（kg）
m go ──每立方米混凝土的粗骨料用量（kg
m so──每立方米混凝土的细骨料用量（kg）
β s ──砂率（％）
mcp──1m3混凝土拌和物的假定质量，其值可 取2400～2450kg。
联立两式，即可求出m go 、m so。

## Slide 38
（2）体积法
假定混凝土拌和物的体积等于各组成材料绝对体积和混凝土拌和物中所含空气体积之总和，可列出下式：
式中：ρ c──水泥密度,可取2900～3100 （kg/m3）
ρ g──粗骨料的表观密度（ kg/m3 ）；
ρ s ──细骨料的表观密度（ kg/m3 ）；
ρ w──水的密度,可取1000 （ kg/m3 ）；
α——混凝土的含气量百分数，在不使用引气型外加剂时，可取为1。
联立两式，即可求出m go、m so。

## Slide 39
3、试拌调整提出基准配合比
1）按初步计算配合比称取实际工程中使用的材料进行试拌，混凝土的搅拌方法，应与生产时使用的方法相同。混凝土搅拌均匀后，检查拌和物的性能。
2）当试拌出的拌和物坍落度或维勃稠度不能满足要求，或粘聚性和保水性不良时，应在保持水胶比不变的条件下相应调整用水量或砂率，直到符合要求为止。
3）然后提出供检验强度用的基准配合比。

## Slide 40
4、检验强度、确定实验室配合比
1）采用三个不同的配合比，其一为基准配合比，另外两个配合比的W/B较基准配合比分别增加或减少0.05。
2）每种配合比至少制作一组（三块）试件，标准养护到28d时进行强度（或耐久性）测试。
3）由试验得出的各胶水比及其对应的混凝土的强度（或耐久性）关系，用作图法或计算法求出与混凝土配制强度（fcu,o）相对应的灰水比，并确定出设计配合比。

## Slide 41
实验室配合比的确定
用水量（mwb）──取基准配合比中的用水量，并根据制作强度试件时测得的坍落度或维勃稠度，进行适当的调整；
水泥用量（mcb）──以用水量乘以选定出的灰水比计算确定；
粗、细骨料用量（mgb、msb）──取基准配合比中的砂率，并按选定的单位用水量（mwb）和单位水泥用量（mcb）采用体积法或密度法计算。

## Slide 42
混凝土组成材料用量的调整
计算混凝土的表观密度及混凝土配合比校正系数
表观密度：
ρc,c =mcb + mwb + msb + mgb
校正系数：
δ = ρc,t / ρc,c
上述方法得到的材料用量
即为混凝土设计配合比；
各项材料用量乘以δ
即为混凝土设计配合比；

## Slide 43
5、施工配合比换算
实验室配合比是以干燥材料为基准的，而工地存放的砂、石的水分随着气候的变化。所以现场材料的实际称量应按工地砂、石的含水情况进行修正，修正后的配合比，叫做施工配合比。
现假定工地存放砂的含水率为a（%），石子的含水率为b（％），则将设计配合比换算为施工配合比，其材料称量为：

## Slide 44
施工配合比的确定
现假定工地存放砂的含水率为a（%），石子的含水率为b（％），则将设计配合比换算为施工配合比，其材料称量为：

## Slide 45: 混凝土设计配合比
例题1．某水泥砼的初步配合比为C：S：G：W=300：600：1320：180。经测定，增加5%水泥浆其坍落度才可满足要求。
①计算该混凝土的试拌配合比。
②按试拌配合比拌和混凝土，测得其密度为2370kg/m3，计算密度校核后的设计配合比。
③若工地用砂含水率为1%，石子含水率为3%。请换算工地配合比。
④若工地上拌和每盘混凝土需水泥两包，计算每盘砼其他材料用量。

## Slide 46
①基准配合比：C：S：G：W=300（1+5%）：600：1320：180（1+5%）
=315：600：1320：189=1：1.90：4.19：0.6
②ρ计 = 315+ 189 + 600 +1320 = 2424 kg/m3­­­­­­­­­­­­­­­，
ρ测 = 2370 kg/m3­­­­­­­­­­­­­­­，
（2424-2370）/2424 × 100% = 2.2% ＞ 2%
δ=ρ测/ ρ计= 2370 /2424 = 0.98
修正后试验室配合比为：
C：W：S：G=315×0.98：600×0.98：1320×0.98：189×0.98
= 309： 588：1294：185 = 1：1.90：4.19：0.6
③工地配合比为：
C：W：S：G=309：588（1+1%）：1294（1+3%）：（185-588×1%-1294×3%）
= 309：594：1332：138 = 1：1.92：4.31：0.45
④水泥：50 × 2 = 100 kg 砂：1.92 × 100 = 192 kg
碎石：4.31 × 100 = 431 kg 水：0.45 × 100 = 45 kg

## Slide 47: 掺减水剂的普通混凝土配合比设计
在给定的条件下，掺入MF型减水剂，减水剂的密度为2.2g/cm3,掺入量为水泥质量的5%，混凝土设计强度、坍落度及原材料不变。假定1m3混凝土 水泥用量294kg，混凝土的理论配合比为：mco: mso: mgo : mgo =1:2.09:4.25:0.57, βs=0.33

## Slide 48: 掺引气剂的混凝土配合比设计
某素混凝土设计强度C20，含气量为5%的引气混凝土，坍落度10~30mm，施工现场生产质量好，用机械搅拌、振捣，计算初步配合比。
原材料情况是：
普通水泥42.5级，ρc=3.1g/cm3,水泥强度富裕系数1.17
中砂， ρs=2.65g/cm3ρso=1490kg/m3
卵石，最大粒径40mm，ρg=2.73g/cm3ρgso=1500kg/m3

## Slide 49: 其他品种混凝土
高强、高性能混凝土
轻骨料混凝土
加气混凝土
碾压混凝土
大体积混凝土
透水混凝土
绿化混凝土