## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 炉外精炼出现和发展的原因
原因：对钢材质量日益苛刻的要求：纯净度、各向异性小、合金成分范围窄。
传统的炼钢方法中，电炉炼钢采用电弧作为热源，在温度、炉内气氛和炉渣性质的控制上，有相当大的灵活性。但这种工艺本身存在着矛盾和不合理的地方。
1. 脱硫。碱性电弧炉中所造的还原渣有着较强的脱硫能力，但是由于炉内渣钢接触界面积太小，脱硫不能充分进行，即还原渣的脱硫能力不能被充分利用。
2. 脱氢。对于大断面合金结构钢和大锻件钢最敏感的缺陷是白点。 要求把钢中的氢降低到2.5～3ppm以下。但在电弧炉冶炼的氧化期，经过激烈而均匀的碳氧化沸腾时完全可以达到的。但是，还原期却又使钢中的氢回升到5—7ppm，而出钢、浇注后则几乎回复到熔清时的水平。

## Slide 3
原因：还原期稀薄渣的加入，钢中的氢急剧上升到大气中水蒸气分压力相平衡的数值。
3. 脱氧。还原期钢液的纯净度较高，钢中的［O］≤80ppm，终脱氧后［O］≤30ppm。但出钢过程中，钢液和大气接触，［O］急剧升高，出钢过程回升100-200ppm，给浇注带来恶劣的后果。
4. 不能适应超高功率电弧炉的生产。超高功率电弧炉技术的出现，显著地提高了废钢的熔化速率，从而提高电炉的生产率。但是按照老的电炉炼钢工艺，在电炉内还要经过相当长时间的氧化和还原才能出钢。这样超高功率缩短熔化期的效果就被冲淡，大功率变压器长时间低负荷运行。

## Slide 4
5. 适应连铸技术的出现。连铸机要求炼钢设备能定时、定量地提供一定温度的优质钢液。使用传统的炼钢工艺就较难满足这些要求，连铸技术的作用不能充分发挥。在炼钢设备与连铸机之间设置一种具备保持和调温的缓冲设备，必然显著地改善炼钢设备和连铸机的配合。

## Slide 5
5
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 5