## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2
渣洗：就是由炼钢炉初炼的钢水再在钢包内通过钢液对合成渣的冲洗，进一步提高钢水质量的一种炉外精炼方法。
渣洗目的：合成渣洗的主要目的是降低钢中的非金属夹杂物、硫和氧含量，它可以把[O]降至0.002%、[S]降至0.005%甚至0.003%。
产生：合成渣洗最早由苏联工程师A·C道钦斯基1925年提出来的，法国人在1933年提出派林法，50年代初期在各国盛行采用。它是一种比较廉价的炉外精炼方法。它适合于处理用于制造高强度钢板、钢管、输气管道、航空及耐寒和深冲变形部件的钢种。
渣洗

## Slide 3: 合成渣的物理化学性能
分类：液态渣和固态渣，多数为液态渣。
液态渣需要在一个专门容器内(一般使用电弧炉)熔炼液态合成渣 。
通常是将合成渣在化渣炉内熔化成液态再倒入钢包内使用。当无化渣炉时也可以使用一种发热固态渣代替液态合成渣，其配方为12～14%的铝粉，21～24%钠硝石(NaNO3)，20%萤石，其余为石灰。

## Slide 4: 渣洗的精炼作用
合成渣是为达到一定的冶金效果而按一定成分配制的专用渣料。使用合成渣可以达到以下效果：强化脱氧、脱硫；加快钢中杂质的排除、部分改变夹杂物形态；防止钢水吸气；减少钢水温度散失；形成泡沫渣达到埋弧加热的目的。
目前渣洗使用的合成渣目的是：为提高夹杂物的去除速度，降低溶解氧含量，提高脱硫率，加快反应速度而配制的。

## Slide 5: 合成渣洗过程
在一个专门容器内(一般使用电弧炉)熔炼合成渣(液态)，炉渣温度控制在1680～1750ºC,出钢前将熔炼好的合成渣倒入钢包内并移至炉下，在出钢过程中钢液流冲击包内的合成渣，充分搅拌，钢液与合成渣充分接触，使钢液得到渣洗。
为了使钢渣充分搅拌接触，需大出钢口、深坑出钢，即钢水有一定的冲击力，钢流有一定的高度和速度，使钢水尽快出净。混冲高度一般为3～4米，出钢时间要短，如10t炉子35～55秒，20t炉子45～50秒，合成渣用量一般为钢水量的5～6%，进行渣洗的钢液出钢前应扒除炉渣，然后再出钢。

## Slide 6
6
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 6