## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 合成渣脱硫
脱硫是合成渣操作的重要目的。如果操作得当，一般可以去除硫50%~80%。
渣洗过程中，钢液中的S与合成渣中的CaO作用生成CaS而去除。脱硫反应式可写成：
[FeS]＋(CaO)＝(CaS) ＋(FeO)
对铝脱氧钢水，脱硫反应为：
3(CaO) ＋ 2[Al] ＋3[FeS] ＝(Al2O3) ＋3(CaS)

## Slide 3
影响因素：1)成分： (CaO)高、 (FeO) 低， Al2O3影响复杂，过高或过低均不利。
渣中的MgO在含量不高时，能起到与CaO类似的脱硫作用，但是当(MgO)从12.0％增加到22.8％时，LS值从99.5降到52.0。
随着钢中铝含量的增高，硫的分配系数Ls增大。这是因为钢中只有强脱氧物质如铝及钙存在时，才能保证钢水的充分脱氧，而只有钢水充分脱氧时，才能保证合成渣脱硫的充分进行。加铝量的多少对Ls的影响极大。为了使钢液充分脱硫，残铝量在0.02%以上。

## Slide 4
炉渣的流动性对实际所能达到的硫的分配系数也有影响。在常压的合成渣中，CaF2仅作为降低熔点的成分加入渣内，而Al2O3、SiO2等成分除了可以降低熔点外，可使熔渣保持与钢中上浮夹杂物相似的成分，减小夹杂与渣之间的界面张力，使之更易于上浮。而采用较高的温度保证硫在渣中能较快地传质。
加强精炼时的搅拌，可以加快脱硫、脱氧速度，将合成渣吹入钢液中可以使脱氧、脱硫反应大大加快。

## Slide 5
5
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 5