## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 合成渣的熔点
在钢包内用合成渣精炼钢液时，一般都应用液态渣，因此合成渣的熔点应当低于被渣洗钢液的熔点。各种合成渣的熔点可根据合成渣的成分，利用相应的相图来确定。对于主要成分为CaO和SiO2的渣系可利用CaO-SiO2二元相图；主要成分为CaO和Al2O3的渣系可参阅CaO-Al2O3相图，石灰-粘土渣系可利用CaO-SiO2-Al2O3相图。
在CaO-SiO2-Al2O3三元系中加入6~12％的纯MgO时，就可以使其熔点降到1500℃甚至更低一些。加入CaF2、Na2AlF6、Na2O、K2O等也能降低熔点。该渣系有较强的脱氧、脱硫和吸附夹杂的能力。

## Slide 3
渣的熔点随(CaO)和(CaO+MgO)含量的增加而提高。为了使渣的熔点小于1500℃，必须使(CaO＋MgO)≤63％。用A12O3代替CaO时，渣的熔点会急剧降低。

## Slide 4: 合成渣的流动性
合成渣要求有较好的流动性，流动性是影响渣在钢液中的乳化程度的重要因素之一。相同的温度和混冲条件下，提高合成渣的流动性可以减小乳化渣滴的平均直径，从而增大了渣钢接触界面。
对于大部分合成渣，在炼钢温度下(混冲时钢液温度一般都大于1600℃，合成渣的温度可按要求在炼渣炉中调整控制，一般也都在1650℃以上)，其粘度小于0.2Pa•s。
因此，对于炉外精炼，推荐采用下述成分的合成渣，50％～55％CaO；6％～10％MgO；15％～20％SiO2；8％～15％A12O3；5.0％CaF2。其中SiO2、Al2O3、CaF2三组元的总量控制在35～40％之间。

## Slide 5
5
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 5