## Slide 1
延迟符
炉外精炼操作与控制
Notes: 1

## Slide 2: 合成渣成分
合成渣主要有CaO- Al2O3系，CaO-SiO2-Al2O3系，CaO-SiO2-CaF2系等。其中CaO含量大都波动在45％～60％的范围，MgO波动在6～10%, Al2O3波动在12～16%。SiO2波动在16～20%。
渣类型 | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | CaF2 | S | B | (CaO)u
石灰-粘土渣 CaO-SiO2-Al2O3 | 51.0 | 1.88 | 19.0 | 12.3 | 0.6 | 0.12 | 3.0 | 0.48 | 3.64 | 11.54
石灰-氧化铝合成渣CaO-Al2O3 | 48.94 | 4.0 | 6.5 | 37.83 | 0.74 |  |  | 0.63 | 2.02 | 21.66
脱氧渣系 CaO-SiO2-CaF2 | 57.7 | 5~8 | 13.4 | 6.0 | 1.78 | 1.03 | 9.25 | 0.64 | 3.5 | 38.59
自熔性渣系（固态）﹡ | 46~50 |  | 9~12 | 22~26 |  |  |  |  | 3.8~6.1 | 17.87

## Slide 3
用途：脱硫、氧要求：SiO2、 Al2O3较低，CaF2高些（10%~15%）。
去夹杂要求：SiO2、 Al2O3高些，渣流动性好、熔点低。当Al2O3含量为42%~48%时，渣流动性最好。
碱度： (石灰－粘土渣)
(石灰－氧化铝渣)
（自焙性固体渣）

## Slide 4
除用碱度表示合成渣的成分特点外，还可用游离氧化钙量(CaO)来表示能参与冶金反应的氧化钙的数量，其计算式如下：
ω(CaO)u＝ω(CaO)＋1.4ω(MgO)－1.86ω (SiO2)－0.55ω (A12O3)

## Slide 5
5
谢谢
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
Notes: 5