日照职业技术学院黑色冶金专业

《连续铸钢生产》课程标准

| 课程类型 | 专业必修课程 | 课程代码： | 16059 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总学时 | 108 | 学分 | 6 |
| 开设学期 | 4 | 适用专业 | 冶金技术 |
| 授课方式 | 教学做一体化教学 |
| 合作开发企业 |  |
| 执笔人 | 解洋 |
| 审核人 | 孙红英 |
| 制定时间 | 2013年3月 |

一、课程概述

（一）课程定位

《连续铸钢生产》课程是冶金技术专业的一门专业核心课程。是一门综合性、实践性较强的专业核心课程，在专业人才培养中具有十分重要的地位。本课程系统论述了钢的浇铸、连铸设备、连铸基础理论、连铸工艺与操作、保护浇铸、连铸坯质量、连铸工艺实践与新技术应用、连铸坯热装与直轧、连铸过程检测与自动控制、连铸用耐火材料。重点介绍了连铸工艺与操作、连铸坯质量、连铸工艺实践与新技术应用、连铸过程检测与自动控制，通过本课程的学习，基本能解决连铸生产过程中的实际问题。

（二）先修后续课程

先修课程包括《钢铁冶金概论》、《金属材料及热处理》等，他们为课程的学习打基础、做准备。《钢铁冶金概论》使学生了解冶金的基本原理与生产工艺工程。

后续课程包括《压力加工概论》等,它们属于能力和知识提升和拓展课程。《压力加工概论》使学生了解不同钢坏在压力加工过程中的工艺路线。

二、课程目标

《连续铸钢生产》是学生参与工业操作、工业管理及进入社会的敲门砖，它不仅使学生获得工业生产的职业技能，还承担着培养学生职业素养的使命。课程通过知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三维立体化目标的实现，培养具有敬业精神和协作能力的高素质高技能应用型人才。

（一）知识目标

1、掌握连续铸钢的冶炼特点、工艺流程和基本操作原理；

2、了解连铸坯质量及设备。

（二）能力目标

1、具有典型钢种浇注操作的能力；

2、具有了解铸坯的缺陷、产生原因、处理方法的能力。

（三）素质目标

1.培养学生分析问题与解决问题的能力；

2.培养学生的团队合作精神；

3.培养学生的学习能力。

三、课程内容

《连续铸钢生产》课程以培养职业能力为目标，将工作任务和工作过程进行整合、序化，按照职业成长规律与认知学习规律，精心设计了六个学习主情境，分别是：连铸设备与维护，连铸坯凝固过程控制，连铸生产工艺操作，连铸坯

质量控制，合金钢连铸，连铸新技术新工艺的应用。每个学习情境包含多个学习性工作任务。

表1 课程内容与学时分配

| 学习情境 | 情境描述 | 学习内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 任务 |  |  |  |
| 情境一 | 连铸设备与操作 | 1.连铸设备的认知 2. 各连铸设备的操作； | 以各种连铸设备功能为载体，引入工程项目；以6个子情境任务为项目储备知识；通过项目实施完成知识储备 | 1.钢包及钢包回转台的操作； 2.中间包及中间包车的操作； 3.结晶器；结晶器的振动装置的设备操作。 4.二次冷却装置操作 5.拉坯及矫直装置 6.引锭装置 7.铸坯切割装置 8.辊道及后部工序其他设备 | 20 |
| 情境二 | 连铸坯凝固过程控制 | 1.钢液凝固的基本原理 2. 连铸坯的凝固 | 以连铸坯为载体，引入工程项目；以3个子情境任务为项目储备知识 | 1掌握结晶条件及结晶过程 2. 掌握铸坯凝固、冷却过程中应力的控制 3. 掌握结晶器传热与凝固 4. 掌握二冷区的凝固与传热及凝固结构与控制技术 | 16 |
| 情境三 | 连铸生产工艺操作 | 1掌握钢液准备与质量控制 2掌握连铸中间包冶金与结晶器冶金、连铸过程冷却控。 3掌握浇铸过程中的参数设置 | 以连铸机为载体，引入工程项目；以2个子情境任务为项目储备知识；通过项目实施完成工程项目 | 1.钢包准备与操作 2.中间包准备与操作 3. 结晶器的检查与操作 4. 二冷区的检查与操作 5. 拉矫装置的检查与操作 6. 切割装置及其他设备的检查与操作 | 18 |
| 情境四 | 连铸坯质量控制 | 1. 连铸坯的表面缺陷的原因及处理方法； 2. 连铸坯的内部缺陷的原因及处理方法 3. 连铸坯的形状缺陷的原因及处理方法 | 以连铸坯质量为载体，引入工程项目；以2个子情境任务为项目储备知识；通过项目实施完成工程项目 | 1. 连铸坯纯净度的控制 2. 连铸坯表面质量的控制 3. 连铸坯内部质量的控制 4. 连铸坯形状缺陷的控制 | 20 |
| 情境五 | 连铸常见事故 | 1.了解不同事故种类 2.事故发生原因及处理方式 | 以连铸操作为研究对象，以2个子情境任务为项目储备知识；通过学习实现对事故的认知 | 1.钢包事故 2.中间包事故 3.结晶器事故 4.二冷区事故 5.漏钢事故 6.连铸冻坯 7.连铸顶坯 | 18 |
| 情境六 | 连铸新技术新工艺的应用 | 1.熟知连铸新技术新工艺类型 2. 连铸新技术新工艺方法 | 以连铸新技术为载体，引入工程项目；以四个子情境任务为项目储备知识；通过项目实施完成工程项目 | 1.连铸热送热轧和直接轧制技术的应用 2.薄板坯连铸连轧技术的应用 3.薄带钢连铸技术的应用 4.H型坯连铸技术的应用 | 16 |

四、课程实施

（一）课程设计

坚持校企合作开发课程，专兼教师共同参与建设，行业企业共建教学环境的原则；以机电设备制造和应用行业企业的需求为逻辑起点，以学生职业能力培养和职业素质养成为主线，以工作过程为导向，以典型工作任务分析为依据，以真实电动机及其控制为载体，设计课程内容，以行动导向组织教学。

表2  学习领域、行动领域与职业能力对应表

| 学习领域 | 行动领域 | 职业能力 |
| --- | --- | --- |
| 学习 情境一 | 连铸设备与操作 | 典型工 作任务 | 1.各种连铸设备认知； | 1.设备认知的能力； |
| 学习 情境二 | 连铸坯凝固过程控制 | 典型工 作任务 | 1.金属结晶过程 2.钢液凝固 3.铸坯凝固 | 1.结晶理论 2.钢液及铸坯凝固特性 |
| 学习 情境三 | 连铸工艺制度 | 典型工 作任务 | 1.薄板坯连铸连轧技术的应用 2.薄带钢连铸技术的应用 3.H型坯连铸技术的应用 | 1.初步掌握薄板坯连铸连轧技术的能力 2. 初步掌握薄带钢连铸技术的能力 3. 初步掌H型坯连铸技术的能力 |
| 学习 情境四 | 连铸生产工艺操作 | 典型工 作任务 | 1.钢包准备与操作 2.中间包准备与操作 3. 结晶器的检查与操作 4. 二冷区的检查与操作 5. 拉矫装置的检查与操作 6. 切割装置及其他设备的检查与操作 7. 浇铸操作 | 1.设备操作 2．设备维护 |
| 学习 情境五 | 连铸坯质量控制 | 典型工 作任务 | 1. 连铸坯的表面缺陷的原因及处理方法； 2. 连铸坯的内部缺陷的原因及处理方法 3. 连铸坯的形状缺陷的原因及处理方法 | 1.铸坯缺陷的分析能力 2. 避免铸坯缺陷的能力； |
| 学习 情境六 | 连铸常见事故 | 典型工 作任务 | 1.了解不同事故种类 2.事故发生原因及处理方式 | 1. 连铸问题分析能力 2. 连铸问题处理能力 |

（二）教学设计

课程采用“项目+任务”的形式进行。教学过程中，改革以课堂和教师为中心的传统教学模式，由任务驱动，以学生为主，将理论知识学习、实践能力培养和综合素质提高三者紧密结合起来，融入工作过程当中。所有课程都在实训室和实训基地完成，工学交替，课堂与实习地点一体化。每个工作任务都包含“教”与“学”两个方面，教师只在其中起到引导、咨询及示范作用，学生主动学习，搜集资料，讨论研究解决问题的方法和途径。

教学效果的考核要体现在项目实施过程中，全程考核团队及个人在整个情境实施过程中的表现。考核内容包括表现考核、过程考核以及工作成果考核三部分，分值比例为2：4：4，对学生工作态度、团队合作精神、过程执行以及任务完成情况做出总的评价。

表3—1  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境一： | 连铸设备与操作 参考学时：20 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 掌握连铸机的主体设备与操作 |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 1.连铸设备的认知 | 各种连铸设备的结构、了解工作原理 | 仿真实训+多媒体教学 |
|  | 2. 各连铸设备的操作； | 连铸设备如何控制 | 仿真实训+多媒体教学 |
| 考核标准 | 过程考核以及工作成果考核三部分，分值比例为4：6 |
| 学习场所 | 仿真实训室 |
| 教学准备 | 满足基于项目教学要求的实验、实训场所，多媒体教学设备及配备相应的实验实训仪器、设备。 |

表3—2  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境二： | 连铸坯凝固过程控制 参考学时：16 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 熟练掌握连铸坯凝固的基本原理 |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 1.熟知钢液凝固的基本原理 | 1掌握结晶条件及结晶过程 | 仿真实训+多媒体教学 |
|  | 2.熟知连铸坯的凝固的原理 | 1. 掌握铸坯凝固、冷却过程中应力的控制 2. 掌握结晶器传热与凝固 3. 掌握二冷区的凝固与传热及凝固结构与控制技术 | 多媒体教学 |
| 考核标准 | 过程考核以及工作成果考核三部分，分值比例为4：6 |
| 学习场所 | 仿真实训室 |
| 教学准备 | 满足基于项目教学要求的实验、实训场所，多媒体教学设备及配备相应的实验实训仪器、设备。 |

表3—3 教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境三： | 连铸生产工艺操作 参考学时：18 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 掌握连铸坯操作工艺流程及操作设备 |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 1掌握钢液准备与质量控制 | 钢包准备与操作 | 仿真实训+多媒体教学 |
|  | 2掌握连铸中间包冶金与结晶器冶金、连铸过程冷却控。 | 中间包准备与操作 | 仿真实训+多媒体教学 |
|  | 3掌握浇铸过程中的参数设置 | 1. 浇铸操作 2.连铸操作事故的处理 | 仿真实训+多媒体教学 |
| 考核标准 | 过程考核以及工作成果考核三部分，分值比例为4：6 |
| 学习场所 | 仿真实训室 |
| 教学准备 | 满足基于项目教学要求的实验、实训场所，多媒体教学设备及配备相应的实验实训仪器、设备。 |

表3—4  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境四： | 连铸坯质量控制 参考学时：20 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 掌握连铸坯质量的控制方法 |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 1. 连铸坯的表面缺陷的原因及处理方法； | 1. 连铸坯纯净度的控制 2.连铸坯表面质量的控制 | 多媒体教学 |
|  | 2. 连铸坯的内部缺陷的原因及处理方法 | 连铸坯内部质量的控制 | 多媒体教学 |
|  | 3. 连铸坯的形状缺陷的原因及处理方法 | 连铸坯形状缺陷的控制 | 多媒体教学 |
| 考核标准 | 过程考核以及工作成果考核三部分，分值比例为4：6 |
| 学习场所 | 冶金仿真实训室 |
| 教学准备 | 满足基于项目教学要求的实验、实训场所，多媒体教学设备及配备相应的实验实训仪器、设备。 |

表3—5  教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境五： | 连铸常见事故 参考学时：18 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 掌握合金钢的连铸的工艺方法 |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 合金钢的凝固特性 | 1.合金钢的凝固特性 2.合金钢连铸的工艺特点及设备要求 | 多媒体教学+仿真实训 |
|  | 典型钢种连铸 | 1.典型钢种的连铸设备 2. 典型钢种的连铸工艺 | 多媒体教学+仿真实训 |
| 考核标准 | 过程考核以及工作成果考核三部分，分值比例为4：6 |
| 学习场所 | 冶金仿真实训室 |
| 教学准备 | 满足基于项目教学要求的实验、实训场所，多媒体教学设备及配备相应的实验实训仪器、设备。 |

表3—6 教学实施内容表（学习情境描述）

| 学习情境五： | 连铸新技术新工艺的应用 参考学时：16 |
| --- | --- |
| 学习目标 | 掌握合连铸新技术新工艺方法 |
| 学习任务（典型工作任务或项目载体） | 任务名称 | 学习内容 | 建议使用的教学方法 |
|  | 熟知连铸新技术新工艺类型 | 1.连铸热送热轧和直接轧制技术的应用 2.薄板坯连铸连轧技术的应用 | 多媒体教学+仿真实训 |
|  | 连铸新技术新工艺方法 | 1.薄带钢连铸技术的应用 2.H型坯连铸技术的应用 | 多媒体教学+仿真实训 |
| 考核标准 | 过程考核以及工作成果考核三部分，分值比例为4：6 |
| 学习场所 | 冶金仿真实训室 |
| 教学准备 | 满足基于项目教学要求的实验、实训场所，多媒体教学设备及配备相应的实验实训仪器、设备。 |

（三）实施方法

为了更好的引导学生积极思考、乐于实践，培养学生综合能力，结合课程内容和学生特点，突出以学生为主体，在教学过程中，根据教学情境具体要求，应综合运用操作演示、仿真教学等教学方式。在教学过程中，依托校外实训基地和校内实训设备、现场视频录像、多媒体课件、网络教学等各种手段，优化教学过程，提高教学质量和效果。