## Slide 1: 2.3 外墙、顶棚抹灰的施工要点
2.3.1外墙抹灰
1.抹灰材料要求：
外墙抹灰要求耐水、耐污染和一定的耐久性，常采用水泥砂浆或水泥混合砂浆。混合砂浆配合比为水泥：石灰膏：砂=1:1:6;水泥砂浆配合比为水泥：砂=1:3。
2.施工工艺要点
施工工艺流程为：交验→基层处理→找规矩挂线→做灰饼→冲灰筋→抹底层灰→抹中层灰→弹线粘分格条→抹面层灰→勾缝
（1）找规矩
基本同内墙抹灰。但在两个相邻抹灰面相交处要挂垂线。
（2）挂线、做灰饼
外墙抹灰必须从上往下一步架一步架的退着抹。找规矩时要在四角挂好由上至下的垂直通线。垂直吊好后，根据确定的抹灰层厚度，每步架大角两侧最好弹出控制线，拉水平通线，然后根据控制线和水平线做灰饼，充灰筋。

## Slide 2: 2.3.1外墙抹灰
2.施工工艺要点
（3）弾线、粘分格条
分格条常用塑料条，规格有20mm、25mm、30mm等几种，粘贴时可在水泥浆中掺加一些胶以便使黏结更牢固。
（4）抹灰
抹灰时用木杠、木抹子刮平压实、扫毛，浇水养护。底层砂浆凝固具有一定强度后再抹中层。抹面层时先用1:2.5水泥砂浆薄薄刮一遍，第二遍要与分格条抹平，然后按分格条厚度刮平、搓实、压光或用木抹子搓成毛面。最后用刷子蘸水按同一方向轻刷一遍，以达到颜色均匀一致，同时清刷分格条上的砂浆。另外，在窗台、雨篷、阳台、檐口等有排水要求的部位应做滴水线或滴水槽。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低、滴水槽的深度和宽度均不小于10mm。
（5）养护和成品保护
水泥砂浆和水泥混合砂浆完成12h后要进行洒水养护，宜保持湿润7d以上。养护期间要避免受到撞击等外力。

## Slide 3: 技术提示 ：
抹灰时，底层的抹灰层强度不得低于面层抹灰层强度。水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完，结硬砂浆不得使用。
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

## Slide 4: 2.3.2顶棚抹灰
1.抹灰材料要求
顶棚抹灰因其位置的特殊性，要求抹灰层的黏结力更高，自重要小、厚度要薄而均匀。所以一般用水泥混合砂浆。底层砂浆配合比一般为：水泥：石灰膏：砂=1:0.5:1，厚度为2mm。中层砂浆配合比为：水泥：石灰膏：砂=1:3：9，厚度为6mm左右。

## Slide 5: 2.施工工艺要点
顶棚抹灰的施工工艺流程为：交验→基层处理→找规矩→抹底层灰、中层灰→抹面层灰。前两个步骤基本同内墙抹灰。
（1）找规矩
顶棚抹灰一般不做灰饼和灰筋，用目测方法控制平整度。抹灰前先确定抹灰层厚度，然后在墙面四周与顶棚交接处弹出水平线，作为控制抹灰层厚度和水平的标准。

## Slide 6
（2）底层、中层抹灰
底层抹灰前基层要充分湿润并最好刷一道基层处理剂以加强抹灰层与基层的黏结。
抹灰的顺序一般是由前往后退，底层抹灰的方向要与基体的缝隙（混凝土板缝、板条缝隙等）方向垂直，以使砂浆更容易挤入缝隙与基底牢固结合。
抹灰时厚度要掌握好，用软刮尺赶平。如平整度欠佳可再补抹赶平，但不宜多次修补以免搅动底灰而引起掉灰。
顶棚与墙面的交接处，一般是在墙面抹灰做完后在补做。
底层砂浆凝固且具有一定强度后再抹中层灰。抹后用软刮尺赶平刮匀，随即用长毛刷将抹印扫平，再用木抹子搓平。管道周围用小工具顺平。

## Slide 7
（3）面层抹灰
待中层灰六七成干（用手按压不软但有指印）时抹面层灰。
纸筋灰或麻刀灰，一般抹两遍成活。
抹灰方法及抹灰厚度与内墙抹灰相同。
第一遍抹得越薄越好，紧跟着抹第二遍。抹第二遍时，抹子要稍微平一些，抹完后待灰浆稍干，再用塑料抹子或压子顺抹纹方向压实压光。